《工业氯化镁》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1 任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2023]18号），计划编号为2023-0316T-QB，项目名称“工业氯化镁”进行修订，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津长芦汉沽盐场有限责任公司,计划完成时间2024年10月。

2 主要工作过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速组织专家成立了标准起草工作组。工作组通过讨论，初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。标准起草工作组成员查阅相关文献，与生产企业进行技术交流，充分了解了工业氯化镁的产品特点、生产工艺和发展动态。

标准起草工作组对收集到的工业氯化镁的产品类型、生产工艺、指标要求、试验方法、包装、贮存等信息进行了归纳总结，对各项理化指标要求设定等难点问题进行了大量讨论，并充分征求了生产企业的意见和建议，形成了标准草案。

为保证标准中新增无水氯化镁产品的理化指标要求的合理性，标准起草工作组对市场中无水氯化镁销售产品进行充分调研，并选取了具有代表性企业生产的产品进行分析检测，据此制定了无水氯化镁各项理化指标的要求。同时，为了保证标准中新增的试验方法的科学性、准确性，标准起草工作组对工业氯化镁使用的试验方法进行了大量验证实验。标准起草工作经过认真筛选和准确性验证，针对工业氯化镁的产品特点，建立了六价铬的试验分析方法。该方法采用分光光度法，便于生产企业进行分析检测。

2.2征求意见阶段

2025年5月，标准起草工作组对标准草案进行了进一步补充和完善，形成了《工业氯化镁》行业标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、天津长芦海晶集团有限公司、山东海化集团有限公司、中盐工程技术研究院有限公司共同起草。

二、标准编制原则和主要内容

标准编制原则

本标准的修订符合产业发展的需要，充分考虑了产业发展现状、趋势及产品生产和使用双方的要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则修订了本标准。在本标准的编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，进行了编写。

标准主要内容

范围

本标准规定了工业氯化镁的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以制盐母液、水氯镁石、菱镁矿等含镁矿石为原料经加工制成的工业氯化镁。

要求

本标准对工业氯化镁的感官、理化指标、试验方法、检验规则、标签及标志、包装、运输、贮存进行了规定。

2.2.1 感官要求

本标准在保留QB/T 2605-2003《工业氯化镁》中感官要求的基础上做了补充，要求感官为：工业氯化镁有片状、粒状或粉状，无水氯化镁和白色氯化镁呈白色，普通氯化镁有黄褐色、深灰色、浅棕色，易吸潮，有轻度卤味。

2.2.2 理化指标要求

本标准延续了QB/T 2605-2003《工业氯化镁》中要求检测氯化镁、钙、硫酸根、碱金属氯化物、水不溶物、色度理化指标项目的规定，并依据产品质量检测结果对相应指标进行了调整：六水氯化镁中的白色氯化镁指标为：氯化镁（以MgCl2计）含量要求不得低于46.1%，钙（以Ca2+计）含量不得高于0.14%，硫酸根（以SO42-计）含量不得高于0.80%，碱金属氯化物（以Cl-计）含量不得高于0.45%。调整普通氯化镁指标为：氯化镁（以MgCl2计）含量要求不得低于44.8%，硫酸根（以SO42-计）含量不得高于2.70%，碱金属氯化物（以Cl-计）含量不得高于0.80%。

本次修订增加了无水氯化镁的产品类别，相应增加了无水氯化镁理化指标要求，根据市场流通产品情况以及不同企业生产的产品质量情况对氯化镁（以MgCl2计）含量要求不得低于95%；钙（以Ca2+计）含量不得高于0.12%；硫酸根（以SO42-计）含量不得高于0.50%；碱金属氯化物（以Cl-计）含量不得高于0.50%；水不溶物含量不得高于0.10%；色度不得高于50度。

此外，本次修订对工业氯化镁增加了铅、六价铬的指标要求，要求铅含量不得大于5mg/kg；六价铬含量不得大于2mg/kg。

试验方法

本标准规定了各个指标相应的试验方法，与原来标准相比，补充了感官的试验方法，更改了镁、钙、色度的试验方法，增加了铅、六价铬的试验方法，具体试验验证过程见“三主要试验（或验证）情况。

检验规则、标签及标志、包装、运输、贮存

本标准基本延续了QB/T 2605-2003《工业氯化镁》中相关的规定，更改了判定规则的表述，明确了检验结果合格和不合格两种情况的处理方式；更改了标签标志要求。

解决的主要问题

工业氯化镁从化学形态上分为六水氯化镁和无水氯化镁。而原版QB/T 2605—2003《工业氯化镁》范围仅涵盖了以制盐母液或天然氯化镁为原料，经加工制成的六水氯化镁，未涵盖无水氯化镁。据调研，无水氯化镁（MgCl₂）作为一种关键的化工原料，其市场重要性体现在多个核心领域，用途十分广泛。它是电解法制备金属镁的核心原料，作为原料生产的氯氧镁水泥，广泛用于建筑行业，在交通行业它用作道路化冰融雪剂，在医药行业，用氯化镁制成“卤干”可作药用，在农业领域可用做制镁肥，钾镁肥和棉花脱叶剂。近些年，随着新能源汽车和电子行业的快速发展，高纯度的无水氯化镁需求大量增加，它应用在锂电池上，用于改善电解液离子传导性。

QB/T 2605-2003是目前行业唯一的工业氯化镁标准，在规范市场秩序、监管产品质量、解决产品质量纠纷等方面发挥巨大作用。但因QB/T 2605-2003《工业氯化镁》标准没有涵盖无水氯化镁产品。导致工业无水氯化镁缺乏统一的技术指标，许多生产企业生产的产品无据可依，市面上产品质量指标差异大，存在以次充好现象，正规生产企业的合法权益得不到保护。

此外，原标准已有21年的标龄。与2003年标准修订时相比，我国氯化镁生产技术不断进步，产品质量有了很大提升，同时，市场需求的变化也对行业标准提出了更高的要求，而QB/T 2605-2003《工业氯化镁》标准中的一些指标要求已不符合当前生产实际，且无法满足氯化镁用户对产品质量的要求，需要重新对指标进行修正。

因此，为了解决上述问题，标准中新增了无水氯化镁类别，并对原有标准中的指标要求进行了重新修正，使得无水氯化镁产品有据可依，也使得QB/T 2605标准更符合当前生产实际和质量监管要求，进一步规范了工业氯化镁生产企业行为，保障了产品质量，使流通、销售环节更加顺畅，更对工业氯化镁产业健康快速发展起到积极促进作用。

4 修订前后标准差异

与QB/T 2605-2003相比，除结构调整和编辑性改动外，本标准的主要技术变化如下：

4.1 增加了无水氯化镁类别

工业氯化镁从化学形态上分为六水氯化镁和无水氯化镁。而原版QB/T 2605—2003《工业氯化镁》范围仅涵盖了以制盐母液或天然氯化镁为原料，经加工制成的六水氯化镁.据调研，无水氯化镁（MgCl2)作为一种关键的化工原料，其市场重要性体现在多个核心领域，用途十分广泛。首先，它是电解法制备金属镁的核心原料，金属镁广泛应用于航空航天（减重材料）、汽车轻量化（镁合金轮毂）、3C电子产品（超薄机身）等领域，全球年需求量超100万吨，带动氯化镁需求超380万吨/年；其次，它作为原料生产的氯氧镁水泥，广泛用于建筑行业；再次，在交通行业它用作道路化冰融雪剂，在医药行业，用氯化镁制成“卤干”可作药用，在农业领域可用做制镁肥，钾镁肥和棉花脱叶剂。近些年，随着新能源汽车和电子行业的快速发展，高纯度的无水氯化镁需求大量增加，它应用在锂电池上，用于改善电解液离子传导性。

但无水氯化镁行业标准的长期的缺失，导致工业无水氯化镁缺乏统一的技术指标，许多生产企业生产的产品无据可依，市面上产品质量指标差异大，低价竞争导致低端产能过剩，高端产品如高纯度的无水氯化镁仍需依赖进口。

因此，为了填补工业无水氯化镁产品行业标准空白，使得产品有据可依，进而提高无水氯化镁的产品质量，避免以次充好，保护正规生产企业的合法权益，规范市场秩序，促进产业升级。本次修订拟增加无水氯化镁产品类别。

4.2 更改了范围

工业氯化镁的生产原料不仅可以从海水、盐湖卤水、天然氯化镁‌（主要指水氯镁石一类的天然矿物）中得到，也可以从碳酸镁矿物如菱镁矿、光卤石中获得。原料经生产加工制成六水氯化镁和无水氯化镁。

而原版QB/T 2605—2003《工业氯化镁》范围仅涵盖了以制盐母液或天然氯化镁为原料，经加工制成的六水氯化镁，原料未包含碳酸镁矿物且未涵盖无水氯化镁。因此，本次修订更改了范围，修改标准文本中相应的描述为：“本文件适用于以制盐母液、水氯镁石、菱镁矿等含镁矿石为原料经加工制成的工业氯化镁，不包括工业副产品氯化镁”。因为工业副产品氯化镁有可能由于具有腐蚀性或重金属含量超标而被列入危险废物。

4.3 修改了规范性引用文件

按照标准文件中引用标准的先后顺序重新排列，GB/T 8618-2001 《制盐工业主要产品取样方法》已废止，进行了更新；增加了GB/T 13025.9 《制盐工业通用试验方法 铅的测定》方法标准的引用。

4.4 更改了分类

分类中去掉原版本中关于外观片状、粒状的描述，原因片状、粒状属于物理形态的描述，该组织具体形态要求列入感官指标中。将分类按照化学形态明确划分为：无水氯化镁和六水氯化镁两类。其中六水氯化镁保留原标准按照颜色的分类，分为白色氯化镁和普通氯化镁。

4.5 增加了感官指标要求

由于市面销售的工业氯化镁物理形态不仅有片状、粒状，还有粉状，因此增加了粉状的要求。同时，增加了无水氯化镁颜色的要求，保留原标准关于白色氯化镁和普通氯化镁的描述。

4.6 调整六水氯化镁关于氯化镁含量、钙含量、碱金属氯化物的指标要求

原标准标龄长，截至2024年，已有21年。与2003年标准修订时相比，我国氯化镁生产技术不断进步，产品质量已有提升，QB/T 2605-2003《工业氯化镁》标准中的一些指标要求已不符合当前生产实际，且无法满足氯化镁用户对产品质量的要求，因此，调整无水氯化镁中的白色氯化镁指标为：氯化镁（以MgCl2计）含量要求不得低于46.2%，硫酸根（以SO42-计）含量不得高于0.80%。调整普通氯化镁指标为：氯化镁（以MgCl2计）含量要求不得低于44.8%，硫酸根（以SO42-计）含量不得高于2.70%。

4.7 增加了无水氯化镁中氯化镁、钙、硫酸根、碱金属氯化物、水不溶物、色度的指标要求

本次修订增加了无水氯化镁的产品类别，根据市场流通产品情况以及不同企业生产的产品质量情况对氯化镁（以MgCl2计）含量要求不得低于95%；钙（以Ca2+计）含量不得高于0.12%；硫酸根（以SO42-计）含量不得高于0.50%；碱金属氯化物（以Cl-计）含量不得高于0.50%；水不溶物含量不得高于0.10%；色度不得高于50度。

4.8 增加了铅、六价铬的指标要求

市面上存在低质量副产物工业氯化镁，这一类产品感官上与无水氯化镁区别不大，且氯化镁含量高，常以低于市场价格倾销，挤压正规企业利润空间，此外，这类的副产物氯化镁通常具有腐蚀性，重金属含量超标，违规使用会严重破坏生态环境。因此，为了维护正规企业合法权益，避免低劣副产品以次充好，本次修订增加了铅、六价铬的指标要求，要求铅含量不得大于5mg/kg；六价铬含量不得大于2mg/kg。

4.9 补充了感官的试验方法

原标准仅规定了目测、鼻嗅，方法过于简单且不细致，为了使方法更具操作性，统一了目测观察的颜色背景和光线，具体为“取适量试样于白色洁净浅盘中，均匀摊开，在自然光下目测其色泽和组织状态、鼻嗅其气味”。

4.10 更改了镁的试验方法

原标准中测定镁和钙测定直接引用了GB/T 13025.6-2012《制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定》，该标准中包含了容量法和原子吸收分光光度法，其中容量法适用于盐产品和盐化工产品及其原料中钙和镁的测定；原子吸收分光光度法适用于盐产品中微量钙、镁的测定。氯化镁中镁的含量很高（约11%~25%），不适用原子吸收分光光度法，因此，镁的试验方法改为引用GB/T 13025.6-2012中4镁的测定（容量法）。

根据不同生产企业提供工业氯化镁的分析结果看，均含有少量铁，因此，为了掩蔽干扰金属离子带来的滴定终点不明显或结果偏高，在样品前处理中加入三乙醇胺，用以掩蔽少量三价铁、三价铝和二价锰等离子，提高测定结果的准确性。

增加了原理部分的表述，分析步骤中给定了样品配制步骤，由于无水氯化镁和六水氯化镁中镁含量不同，因此不限定吸取体积，改为吸取一定体积（含12mg以下），再按照GB/T 13025.6-2012中4.2规定测定。

4.11更改了钙的试验方法

由于GB/T 13025.6-2012《制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定》标准中容量法是测定钙和镁含量总和，镁的含量计算公式中需要用滴定钙的体积，因此，钙的试验方法由原来标准中直接引用改为部分引用GB/T 13025.6-2012《制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定》第三钙的测定（容量法）中的内容。同时，在分析步骤中加入三乙醇胺，用以掩蔽少量三价铁、三价铝和二价锰等离子，提高测定结果的准确性。

4.12 删去附录A中关于硫酸根样品溶液的配制与吸取量的要求

GB/T 13025.8-2012《制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定》中的重量法和容量法，均给出了样品稀释后吸取体积中所含硫酸根最大值的要求，因此，删去原来标准中关于样品溶液配制与吸取量的要求，改为直接引用。

4.13 更改了色度的试验方法

色度由原标准中规定的配制不同梯度标准溶液方法改为限量法。限量法仅需要设定一个颜色上限，如色度不得深于某一标准溶液。通过直接目视判断即可，无需配制梯度标准色度溶液，节省试剂与时间成本。此外，原来标准需要比对出与样品相同的标准色度溶液，难度较大，且目视法易受光线、观察者视力影响，导致同一样品不同检测人员判定结果差异性较大。因此，色度的试验方法改为限量法。

4.14 增加了铅和六价铬的试验方法

本次修订增加了铅和六价铬的指标要求，因此相应的增加了试验方法。经过试验验证，铅的测定引用GB/T 13025.9-2012《制盐工业通用试验方法 铅的测定》中第三章氢化物原子荧光光度法。

目前行业标准体系中没有六价铬的检测方法，因此，依据工业氯化镁产品基质的特性，经过大量的试验，建立了六价铬含量的分析方法。

4.15 删去附录A

删去原标准中附录A关于样品溶液的配制与吸取量的要求，原因是增加了无水氯化镁的产品，原有的稀释方法已不适用，已将新规定的样品溶液配制方法与吸取量放于相应的试验方法中。

4.16 删去供需双方商定质量交付异议处理的要求

该行为属于市场行为，标准中不做规定。

4.17 更改了判定规则

更改了判定规则的表述，明确了检验结果合格和不合格两种情况的处理方式，使其更加科学严谨。

4.18 增加了标志、包装的要求

为了明确区分六水氯化镁和无水氯化镁两种产品，标签上要求注明分子式。分子式标注于产品标签可帮助用户识别产品适用场景（如应用于锂电池，则需无水形态，工业通用可用六水形态），提高产品利用率。

4.20 更改了本文件规定内容的表述

根据引用方法标准GB/T 13025.6-2012《制盐工业通用试验方法 钙和镁的测定》、GB/T 13025.8-2012 《制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定》中的描述，将原标准中关于镁离子、钙离子、硫酸根离子的表述改为“钙、镁和硫酸根”。

三、主要试验（或验证）情况

本标准对新增工业无水氯化镁理化指标及对原有标准中六水氯化镁理化指标要求进行了修正；对新增铅、六价铬指标的试验方法进行了验证；对镁、钙样品处理步骤进行了完善。以下是相关主要试验的验证情况。

- 工业氯化镁产品质量统计

对不同企业生产的工业氯化镁产品质量进行统计，其中1~12号是近三年来工业氯化镁产品统计数据，13~21号是9家不同企业生产的无水氯化镁产品，感官、氯化镁含量、钙含量、硫酸根含量、碱金属氯化物、水不溶物、色度指标检测结果如下表1。

表1 工业氯化镁产品质量数据

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 感官 | 氯化镁% | 钙% | 硫酸根% | 碱金属 氯化物% | 水不溶物% | 色度（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化镁 | 普通氯化镁 | 符合 | 45.95 | —— | 2.41 | 0.50 | —— | —— |
| 2 | 氯化镁A | 普通氯化镁 | 符合 | 46.02 | —— | 0.10 | ＜0.01 | —— | —— |
| 3 | 氯化镁B | 普通氯化镁 | 符合 | 45.70 | —— | 0.04 | ＜0.01 | —— | —— |
| 4 | 工业氯化镁 | 普通氯化镁 | 符合 | 48.59 | —— | 0.73 | ＜0.01 | —— | —— |
| 5 | 工业氯化镁 | 普通氯化镁 | 符合 | 45.52 | —— | 5.20 | 2.34 | —— | —— |
| 6 | 工业氯化镁 | 普通氯化镁 | 符合 | 44.12 | —— | 2.72 | 0.65 | —— | —— |
| 7 | 工业氯化镁 | 白色氯化镁 | 符合 | 46.71 | 0.03 | 0.07 | 0.50 | ＜0.01 | ＜50 |
| 8 | 工业氯化镁 | 白色氯化镁 | 符合 | 46.26 | 0.02 | ＜0.01 | 0.07 | ＜0.01 | ＜50 |
| 9 | 氯化镁阻化剂 | 白色氯化镁 | 符合 | 45.36 | 0.04 | 0.24 | 1.47 | 0.07 | ＞50 |
| 10 | 氯化镁 | 白色氯化镁 | 符合 | 48.28 | 0.06 | 0.08 | 0.83 | 0.62 | ＜50 |
| 11 | 工业氯化镁 | 白色氯化镁 | 符合 | 46.10 | 0.04 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | ＜50 |
| 12 | 氯化镁 | 白色氯化镁 | 符合 | 46.90 | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜50 |
| 13 | 工业氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.92 | 0.03 | 0.07 | ＜0.01 | 0.05 | ＜50 |
| 14 | 工业氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 98.14 | 0.05 | 0.60 | ＜0.01 | 1.08 | ＜50 |
| 15 | 工业氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.72 | 0.02 | ＜0.01 | 0.14 | 0.08 | ＜50 |
| 16 | 工业氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.97 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜50 |
| 17 | 氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.81 | 0.02 | 0.06 | ＜0.01 | 0.01 | ＜50 |
| 18 | 氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.90 | 0.07 | 0.02 | ＜0.01 | 0.02 | ＜50 |
| 19 | 氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.54 | 0.02 | 0.06 | ＜0.01 | 0.04 | ＜50 |
| 20 | 氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.91 | 0.03 | 0.03 | ＜0.01 | 0.02 | ＜50 |
| 21 | 氯化镁 | 无水氯化镁 | 符合 | 99.85 | 0.05 | 0.08 | ＜0.01 | 0.03 | ＜50 |

- 经统计，若按原标准判定，1~12号中氯化镁含量不合格的有2个，一个不符合普通氯化镁44.50%的要求，另一个不符合白色氯化镁45.36%的要求；硫酸根含量不合格有1个，不符合普通氯化镁2.80%的要求。若按修订后的标准判定，氯化镁含量不合格增加1个，硫酸根含量不合格增加1个。9个无水氯化镁产品，按新规定产品要求检验，不合格产品1个，分别为硫酸根含量、水不溶物含量。整体来看，工业氯化镁中无水氯化镁、白色氯化镁、普通氯化镁中的不合格产品均有分布。

- 铅及六价铬含量检测数据

对市场中流通的普通氯化镁、白色氯化镁、无水氯化镁进行样品的购买，并对其中的铅、六价铬含量进行检测，样品的检测数据如下表2：

表2 铅及六价铬产品质量数据

| 序号 | 产品类型 | 铅mg/kg | 六价铬mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通氯化镁 | 0.1 | 1.3 |
| 2 | 普通氯化镁 | 0.5 | 4.4 |
| 3 | 普通氯化镁 | 0.1 | 0.2 |
| 4 | 白色氯化镁 | ＜0.1 | 1.1 |
| 5 | 白色氯化镁 | ＜0.1 | 0.5 |
| 6 | 白色氯化镁 | 0.1 | 0.4 |
| 7 | 无水氯化镁 | 0.1 | 0.6 |
| 8 | 无水氯化镁 | 0.1 | 0.6 |
| 9 | 无水氯化镁 | 0.3 | 14.6 |
| 10 | 无水氯化镁 | 0.6 | 0.8 |

本次修订增加了铅、六价铬的指标要求，要求铅含量不得大于5mg/kg；六价铬含量不得大于2mg/kg。按标准规定，样品中有1个无水氯化镁中的六价铬含量不合格。

- 铅的试验方法验证

工业氯化镁中铅的测定引用了GB/T 13025.9-2012《制盐工业通用试验方法 铅的测定》中第三章氢化物原子荧光光度法。工业氯化镁样品中可能含有的杂质（如碱式盐、金属离子）会干扰检测结果，为了确认引用方法的正确度，进行了方法回收率和精密度的测试。

校正与线性

配制铅的质量浓度曲线：0μg/mL、0.004μg/mL、0.008μg/mL、0.012μg/mL、0.016μg/mL。每个浓度重复试验3次，计算线性，具体数据见表3。

表3 铅的线性测试结果

| 浓度（μg/mL） | 荧光强度值1 | 荧光强度值2 | 荧光强度值3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7.989 | 7.990 | 7.989 |
| 0.004 | 588.991 | 588.993 | 588.989 |
| 0.008 | 1116.944 | 1116.946 | 1116.940 |
| 0.012 | 1647.616 | 1647.611 | 1647.612 |
| 0.016 | 2113.245 | 2113.246 | 2113.222 |
| 线性方程 | y = 131728x + 41.130 | y = 131728x + 41.129 | y = 131727x + 41.133 |
| R | 0.999 | 0.999 | 0.999 |

由上述试验结果可知，铅含量在（0~0.016）μg/mL范围内，相关系数R值均大于0.995，线性良好。

正确度及精密度

样品选取了不含铅的工业六水氯化镁和无水氯化镁产品，添加了低、中、高三个加标浓度水平（0.2mg/kg、0.4mg/kg、0.8mg/kg），每个浓度水平平行测定7次，以7次荧光强度值的相对标准偏差作为实验室内变异系数，具体数据见表4。

表4 两类样品铅含量在三种添加水平条件下的回收率及精密度

| 样品 | 结果 | 测定值1 | 测定值2 | 测定值3 | 测定值4 | 测定值5 | 测定值6 | 测定值7 | CV% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六水氯化镁+0.2mg/kg | 荧光强度值 | 567.195 | 562.865 | 546.05 | 559.845 | 565.098 | 565.070 | 558.979 | 1.3 |
|  | 铅含量mg/kg | 0.1935 | 0.201 | 0.1995 | 0.1935 | 0.1985 | 0.2005 | 0.2005 |  |
|  | 回收率% | 96.75 | 100.5 | 99.75 | 96.75 | 99.25 | 100.25 | 100.25 |  |
| 六水氯化镁+0.4mg/kg | 荧光强度值 | 1126.333 | 1142.73 | 1104.373 | 1174.013 | 1157.568 | 1073.473 | 1065.235 | 3.7 |
|  | 铅含量mg/kg | 0.4185 | 0.399 | 0.397 | 0.40 | 0.399 | 0.3925 | 0.3935 |  |
|  | 回收率% | 104.63 | 99.75 | 99.25 | 100.25 | 99.75 | 98.13 | 98.38 |  |
| 六水氯化镁+0.8mg/kg | 荧光强度值 | 2151.855 | 2076.363 | 2150.955 | 2088.27 | 2064.698 | 2083.482 | 2004.99 | 3.1 |
|  | 铅含量mg/kg | 0.7925 | 0.7645 | 0.7923 | 0.7689 | 0.7601 | 0.7671 | 0.7379 |  |
|  | 回收率% | 99.05 | 95.56 | 99.04 | 96.12 | 95.02 | 95.89 | 92.23 |  |
| 无水氯化镁+0.2mg/kg | 荧光强度值 | 510.873 | 600.208 | 597.928 | 602.755 | 593.335 | 581.475 | 564.203 | 5.7 |
|  | 铅含量mg/kg | 0.18035 | 0.2137 | 0.21285 | 0.21465 | 0.2111 | 0.2067 | 0.20025 |  |
|  | 回收率% | 90.18 | 106.85 | 106.43 | 107.33 | 105.55 | 103.35 | 100.13 |  |
| 无水氯化镁+0.4mg/kg | 荧光强度值 | 1014.297 | 1065.843 | 1066.23 | 1083.66 | 1095.635 | 1057.46 | 1043.743 | 2.5 |
|  | 铅含量mg/kg | 0.3682 | 0.38745 | 0.38755 | 0.39405 | 0.39855 | 0.3843 | 0.37915 |  |
|  | 回收率% | 92.05 | 96.86 | 96.89 | 98.51 | 99.64 | 96.08 | 94.79 |  |
| 无水氯化镁+0.8mg/kg | 荧光强度值 | 1968.311 | 2029.738 | 1989.48 | 2056.008 | 1967.663 | 1969.582 | 1967.198 | 2.0 |
|  | 铅含量mg/kg | 0.7293 | 0.7471 | 0.7321 | 0.7569 | 0.7239 | 0.7315 | 0.7238 |  |
|  | 回收率% | 91.16 | 93.39 | 91.51 | 94.61 | 90.49 | 91.21 | 90.47 |  |

由上述试验结果可以看出，选取的两类样品在低、中、高三个加标浓度水平的回收率在90%~110%之间，实验室内变异系数在1.3%~5.7%，符合GB/T 27417-2017《合格评定化学分析方法确认和验证指南》中相应的要求。

- 六价铬的试验方法验证

方法选择的依据

分光光度法（二苯碳酰二肼法）的适用性

六价铬在酸性条件下，与二苯碳酰二肼（DPC）反应生成稳定的紫红色络合物，具有高选择性和灵敏度，其最大吸收波长为540nm，通过分光光度法测定吸光度值，可测的样品中的含量，该法已在水质及化妆品检测中广泛应用。

工业氯化镁基质的兼容性

氯化镁易溶于水，通过酸化调节，前处理加入磷酸，可以有效消除离子干扰。

标准曲线法

通过已知浓度的六价铬标准溶液建立线性关系，能够准确定量。

校正与线性

取50mL比色管6支，分别加入六价铬标准工作液（10μg/mL）0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL和1mL，加水约40mL，加入2mL二苯碳酰二肼显色剂（2.5g/L），用硫酸溶液（1+7）调节pH呈酸性（pH=2±0.5），用水稀释至刻度，混匀，显色10min后待测。独立进行重复性试验3次，计算其线性，具体数据见表5。

表5 六价铬的线性测试结果

| 浓度（μg） | 吸光值A1 | 吸光值A2 | 吸光值A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0042 |
| 2 | 0.1076 | 0.1113 | 0.1010 |
| 4 | 0.1902 | 0.2069 | 0.1956 |
| 6 | 0.2914 | 0.2948 | 0.2933 |
| 8 | 0.3852 | 0.3921 | 0.3931 |
| 10 | 0.4943 | 0.4985 | 0.4955 |
| 线性方程 | y = 0.0484x + 0.0037 | y = 0.0486x + 0.0082 | y = 0.049x + 0.0021 |
| R | 0.999 | 0.999 | 0.999 |

由上述试验结果可知，六价铬的含量在（0~10）μg范围内，相关系数R值均大于0.995，线性良好。

干扰消除

工业氯化镁的中通常含有杂质，会影响吸光值的测定，因此，当样品的水溶液浑浊时，样品前处理过程中增加了必要时用滤纸过滤的步骤。此外，为了消除样品中铁离子对吸光值的影响，加入10%磷酸溶液进行掩蔽。为了验证前处理步骤对测定含量的有效性，设计了未经过前处理步骤的样品和经过前处理步骤处理的样品进行试验，测定回收率的变化评估前处理的有效性。

选取样品不含六价铬的六水氯化镁和无水氯化镁两个样品，分别添加定量限1.0mg/kg浓度水平的六价铬，测定回收率的变化。

表6 回收率的变化

| 样品 | 未经样品前处理 |  |  | 经样品前处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸光值 | 六价铬含量mg/kg | 回收率% | 吸光值 | 六价铬含量mg/kg | 回收率% |
| 六水氯化镁 | 0.0885 | 0.70 | 69.9 | 0.1181 | 0.92 | 92.3 |
| 无水氯化镁 | 0.0914 | 0.72 | 72.3 | 0.1192 | 0.95 | 95.2 |

六水氯化镁经过样品前处理，回收率由69.9%提高至92.3%；无水氯化镁经过样品前处理，回收率由72.3%提高至95.2%。由此证明，酸度控制和磷酸掩蔽有效。

方法检出限及定量限

采用空白偏差法计算得到方法检出限，对空白样品重复测定11次，计算标准偏差S和曲线斜率K，按照公式XLOD=3S/K，得到方法检出限，数据见下表7。

表7 空白11次重复测定结果

| 质量μg | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光值 | 0.0041 | 0.1076 | 0.1902 | 0.2914 | 0.3852 | 0.4943 |
| 线性方程 | y = 0.0484x + 0.0037 R=0.999 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 吸光值 | 0.0047 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0035 | 0.002 | 0.0018 |
| 序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 标准偏差s |  |
| 吸光度 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0028 | 0.0035 | 0.001 |  |

根据数据计算结果得到空白样品重复测定11次数值的标准偏差s为0.001，根据公示方法检出限近似为：0.033mg/kg。以3倍检出限作为方法定量限,定量限XLOQ= 3X LOD=1.0mg/kg。

正确性及精密度

样品选取了工业六水氯化镁和无水氯化镁产品，添加了1倍定量限、2倍定量限、5倍定量限三个加标浓度水平（1.0mg/kg、2.0mg/kg、5.0mg/kg），每个浓度水平平行测定7次，以添加定量限测得7次吸光度值的相对标准偏差作为实验室内变异系数，具体数据见表8。

表8 两类样品六价铬含量在三种添加水平条件下的回收率及精密度

| 样品 | 结果 | 测定值1 | 测定值2 | 测定值3 | 测定值4 | 测定值5 | 测定值6 | 测定值7 | CV% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六水氯化镁+1mg/kg | 吸光度 | 0.1382 | 0.1402 | 0.1502 | 0.1516 | 0.1625 | 0.1401 | 0.1445 | 5.9 |
|  | 六价铬含量mg/kg | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.00 | 1.09 | 0.93 | 0.96 |  |
|  | 回收率% | 92.43 | 91.94 | 101.35 | 100.12 | 108.88 | 92.68 | 96.20 |  |
| 六水氯化镁+2mg/kg | 吸光度 | 0.2525 | 0.2538 | 0.2561 | 0.2548 | 0.2511 | 0.2498 | 0.2612 | 1.5 |
|  | 六价铬含量mg/kg | 1.86 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.82 | 1.92 |  |
|  | 回收率% | 92.97 | 92.43 | 93.99 | 92.27 | 90.67 | 91.21 | 95.83 |  |
| 六水氯化镁+10mg/kg | 吸光度 | 0.6278 | 0.6125 | 0.6301 | 0.6298 | 0.6312 | 0.6255 | 0.6199 | 1.1 |
|  | 六价铬含量mg/kg | 4.93 | 4.78 | 4.94 | 4.91 | 4.92 | 4.90 | 4.85 |  |
|  | 回收率% | 98.58 | 95.66 | 98.78 | 98.26 | 98.45 | 97.95 | 97.01 |  |
| 无水氯化镁+1mg/kg | 吸光度 | 0.1599 | 0.1577 | 0.1615 | 0.1714 | 0.1609 | 0.1733 | 0.1638 | 3.6 |
|  | 六价铬含量mg/kg | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 1.03 | 0.95 |  |
|  | 回收率% | 90.88 | 90.72 | 94.56 | 101.02 | 92.52 | 103.39 | 94.56 |  |
| 无水氯化镁+2mg/kg | 吸光度 | 0.2792 | 0.2998 | 0.2813 | 0.2851 | 0.2689 | 0.2952 | 0.272 | 4.0 |
|  | 六价铬含量mg/kg | 1.88 | 2.07 | 1.93 | 1.94 | 1.81 | 2.03 | 1.83 |  |
|  | 回收率% | 94.23 | 103.48 | 96.28 | 97.01 | 90.43 | 101.55 | 91.53 |  |
| 无水氯化镁+10mg/kg | 吸光度 | 0.6453 | 0.6419 | 0.6427 | 0.6633 | 0.643 | 0.644 | 0.6555 | 1.3 |
|  | 六价铬含量mg/kg | 4.88 | 4.87 | 4.88 | 5.03 | 4.87 | 4.88 | 4.97 |  |
|  | 回收率% | 97.59 | 97.36 | 97.64 | 100.68 | 97.37 | 97.69 | 99.35 |  |

由上述试验结果可以看出，选取的两类样品在低、中、高三个加标浓度水平的回收率在90%~110%之间，实验室内变异系数在1.1%~5.9%，符合GB/T 27417-2017《合格评定化学分析方法确认和验证指南》中相应的要求。

- 镁、钙前处理方法的试验验证

工业氯化镁中常含有金属铁离子、铝离子，它们会与EDTA发生络合反应，干扰钙和镁的测定。三乙醇胺能通过与干扰离子形成稳定的络合物，阻止其与EDTA反应，掩蔽干扰离子，从而消除干扰。此外，在碱性条件下，铁离子和铝离子易形成氢氧化物沉淀，三乙醇胺的加入能够通过络合这些离子，避免沉淀的生成，确保溶液澄清，便于终点的观察。

在试验过程中，选取了不含干扰离子的样品三份，一份采用不加入三乙醇胺的前处理步骤下进行测定，能够清晰滴到终点；另一份样品加入了干扰离子，在干扰离子的作用下，滴定不到终点；第三份样品在样品前处理步骤中加入了三乙醇胺溶液，能够清晰的指示终点的到达。因此，在钙镁前处理步骤中增加了三乙醇胺溶液。

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

工业氯化镁是重要的化工用品，用途广泛。QB/T 2605作为目前工业氯化镁唯一的行业标准，被生产企业、市场监管部门普遍采用，它是实施工业氯化镁生产许可管理、解决产品质量纠纷、监督工业氯化镁产品质量的标准依据。

本标准的修订，将无水氯化镁品类纳入标准适用范围，并完善了各试验方法，使标准的科学性、适用性大大增强，以本标准为依据，生产企业也可以对无水氯化镁开展有效的质量控制活动，填补工业无水氯化镁产品行业标准空白，使得监管部门可以对其流通领域实施有力监管，生产、流通、使用等各个环节更加顺畅，减少了因质量问题而引起的纠纷，促进工业氯化镁产业整体健康快速发展。

本标准还增加了铅、六价铬的指标要求，这一改变能够对市场上违规使用危险废弃物工业副产物氯化镁起到约束作用，避免其以次充好，这对保护正规生产企业合法权益以及保护生态环境的起到重要作用。

六、与国际、国外对比情况

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。

本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系“05盐化工产品”大类，“02 工业用盐化工产品”中类，体系编号为：“152950005020000002CP”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是产品标准，存在旧产品消耗问题，建议标准实施日期为标准发布后的6个月。标准发布后，应组织相关人员进行标准的宣贯培训。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准实施后，QB/T 2605-2003《工业氯化镁》废止。

十二、其他应予说明的事项

《工业氯化镁》行业标准起草工作组

2025年5月25日